## Slide 1
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ДЛИННОМЕРНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ОБШИВОК НА БАЗЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Пашков Андрей Евгеньевич
Национальный исследовательский
Иркутский государственный технический университет

## Slide 2: Крупногабаритные обводообразующие детали
Монолитно-фрезерованная панель
2
Обшивка монолитно-сборной панели

## Slide 3: Технология изготовления панелей крыла, применяемая за рубежом
Компании, специализирующиеся в области
дробеударного формообразования (peen forming)
США Metal Improvement Company, Wheelabrator,
    Aerostructures – Vought Aircraft Division
Канада Sonaca Group, Aerosphere Inc., NMF Formax Ltd.
Германия Rosler, KSA (Kugelstrahlzentrum Aachen)
3
KSA,
Company
Presentation
2008 г.

## Slide 4
4
Дробеударное формообразование панелей
(peen forming)
Схемы обработки, применяемые за рубежом
Линейчатая поверхность
Область
перегиба
NMF Formax Ltd.

## Slide 5
Технологическая линия, используемая Boeing
(Wheelabrator group)
Ds = 1,12 мм
5
Ds = 3,2 мм
Vaccari John A. Peen forming enters computer age // American Machinist. – June 1985. – P. 91-94
Отклонение контура 1,3 мм
с приложением нагрузки 45,36 кг

## Slide 6
6
Технологическая линия, используемая Airbus
(Metal Improvement Company)
Saturation
shot peening
Peen forming

## Slide 7
Установка для дробеударного формообразования и упрочнения MPF 15000/2500 (Wheelabrator group)
7
XAIC China Buys Wing Peening Machine from Wheelabrator Group // Thursday, June 07, 2007 by Wheelabrator Group

## Slide 8: Контроль формы деталей
8
Средняя толщина полотна |  | Отклонение контура |  |  |  | Допустимая нагрузка | 
 |  | Свободное состояние |  | Нагруженное состояние |  |  | 
дюйм | мм | дюйм | мм | дюйм | мм | фунтов/дюйм2 | кг/см2
0,25 | 6,4 | 0,5 | 1,27 | 0,020 | 0,5 | 15 | 1,05
0,375 | 9,5 | 0,375 | 9,5 | 0,025 | 0,6 | 20 | 1,41
0,5 | 12,7 | 0,25 | 6,4 | 0,030 | 0,8 | 25 | 1,76
>0,5 | >12,7 | 0,25 | 6,4 | 0,040 | 1,0 | 35 | 2,46
Отклонения контура, достигаемые за рубежом
Ramati S., Levasseur G., Kennerknecht S. Single piece wing skin utilization via advanced peen forming technology // 7-th Int. Conf. on Shot Peening. – Warsaw, Poland, 2000. – P. 207-213

## Slide 9
Доводка контура после дробеударного формообразования
Airbus
9
Sonaca Group

## Slide 10
Зачистка после дробеударного формообразования
10
Sonaca Group
Boeing Company

## Slide 11: Схема предлагаемого способа комбинированного формообразования обшивок
11

## Slide 12: Схема предлагаемого способа комбинированного формообразования оребренных панелей
12

## Slide 13: Оборудование для дробеударного формообразования и зачистки, разработанное ИрГТУ
13
Установка УДФ-1 1987 г.
Установка УДФ-2, 1991 г.
Установка УДФ-3, 2000 г.

## Slide 14: Оборудование для дробеударного формообразования и зачистки, разработанное ИрГТУ
14
Установка УДФ-4, 2012 г.

## Slide 15: Оборудование для дробеударного формообразования и зачистки, разработанное ИрГТУ
15
Рабочие органы установки УДФ-4
Дробеметный аппарат 3Д400М
Зачистная головка ЗГ-3

## Slide 16: Оборудование для гибки-прокатки, разработанное ИрГТУ
16
Модернизация листогибочной машины И2222Б

## Slide 17
Оборудование для свободной гибки, разработанное НИАТ
17
Гидропресс СПП-250 с ЧПУ

## Slide 18: Оборудование для раскатки ребер, разработанное ИрГТУ
18
Установка для местного пластического
деформирования
УМПД-2

## Slide 19: Оборудование для дробеметного упрочнения, разработанное НИАТ
19
Установка УДП-2-2,5

## Slide 20: Расчет технологических параметров процесса дробеударного формообразования
20
Программный комплекс расчета параметров дробеударного формообразования
Шаг 2. Выбор элементов участка, задание частоты вращения дробеметного аппарата (ДА)
Шаг 1. Подготовка исходных данных – разбивка электронной модели детали на участки с помощью программного модуля «Рассечение полосы обработки»
Шаг 3. Ввод коэффициентов ДА в базу данных
Шаг 4. Расчет режимов обработки участка и вывод результатов в информационное окно
Шаг 5. Формирование данных для постпроцессинга

## Slide 21: Расчет технологических параметров процесса упругопластической гибки
Расчет геометрических характеристик сечений
Моделирование процесса упругопластического деформирования
21

## Slide 22: Автоматизация вспомогательных операций процесса дробеударного формообразования
Автоматизированная система
фиксации и управления
формой детали
Система смены
уплотнений
дробеметного
аппарата
22

## Slide 23
Разработка комплексной технологии формообразование-зачистка-упрочнение
23