## Slide 1
ПРОГРЕССИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ КРОМОК ДЕТАЛЕЙ КАРКАСА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Чапышев Александр Петрович
Национальный исследовательский
Иркутский государственный технический университет

## Slide 2
ДИАГРАММА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ТРУДОЁМКОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ФИНИШНОЙ ОПЕРАЦИИ РУЧНЫМ СПОСОБОМ
2

## Slide 3
ЛИКВИДЫ (ЗАУСЕНЦЫ) НА ДЕТАЛЯХ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ И ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ
3
Металлографические изображения формы заусенца на деталях после обработки фрезерованием: а- для деталей из титановых сплавов, б- для деталей из алюминиевых сплавов
а)
б)

## Slide 4
Виброабразивная обработка
4
1
2
3
4
5
6

## Slide 5
Принцип определения потребного времени вибрационной абразивной обработки
5
Определение потребного времени виброабразивной обработки на основе данных динамики изменения радиуса скругления кромок для различных конструктивных элементов детали

## Slide 6
Программное обеспечение для расчёта времени обработки: ввод исходных данных
6
Шаг1. Ввод значения достигаемого показателя
Шаг 2. Настройка списка инициализируемых исходных данных
Шаг 4 .Инициализация данных обрабатывающей среды
Шаг 3. Инициализация данных оборудования
Шаг 5. Инициализация числа и параметров конструктивных элементов
Шаг 6. Ввод экспериментальной таблицы

## Slide 7
Обработка с применением эластичного инструмента
7
Осадка щёток t,мм
Радиус кромки,мм
Частота вращения щёток n, об/мин
1
2
Металлографическое изображение обработанной кромки

## Slide 8
Отработка режимов щёточной обработки
8
Завышенная частота вращения щёток
Недостаточная осадка щёток
Недостаточная степень воздействия щёток из-за рядом расположенных конструктивных элементов детали
Завышенная осадка щёток
1
2
3
4
Осадка
щёток,мм
Частота вращения щёток, об/мин
N, шт/мин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин
Направление движения ворсин

## Slide 9
Роботизированная финишная обработка
9
Зависимость размера обработанной фаски по длине трассы борфрезы от величины коэффициента обратной связи датчика силы при отклонении обрабатываемой кромки от запрограммированной траектории 5º
Процесс обработки тестовых образцов
Длина участка, мм
Величина коэффициента
Фаска, мм

## Slide 10
Роботизированная финишная обработка
10
Режимы обработки кромки с применением промышленного робота (данные для обработки образца из сплава В95, борфреза Garant 540200 А0616 Z7 ). Столбцы белого цвета – совокупность режимов, обеспечивающих шероховатость не грубее Ra3,2
Подача F , мм/мин
Сила f, н
Частота вращения
N, об/мин

## Slide 11
Роботизированная финишная обработка
11
Зависимости для определения оптимальных сочетаний KU,(коэффициент обратной связи), f(контактная сила) и N (частота вращения шпинделя), обеспечивающих максимальную стабильнсть размера фаски (данные для обработки образца из сплава В95 )
f, H
Кс
Кс
КU
КU

## Slide 12
Благодарю за внимание
12