## Slide 1
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из полимерных композиционных материалов и титановых сплавов

## Slide 2
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Применяемость композиционных материалов в конструкции МС-21

## Slide 3
Предпосылки разработки технологии
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Существенное отличие механизма резания ПКМ в отличие от металлических сплавов
Необходимость получения отверстий высокого качества
Отсутствие специализированного режущего инструмента, удовлетворяющего по качеству и стоимости
Необходимость повышения стойкости режущего инструмента
Необходимость повышения производительности
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.
H8, H9
Ra 1,6
?

## Slide 4
Оборудование
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Стабильность
Гибкость
Станок с ЧПУ
Робот
Дрель с
автоматической
подачей
Ручная дрель
до 40%
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 5
Исследование и разработка технологии обработки отверстий в смешанных пакетах на базе европейского центра компетенции по аэрокосмической промышленности в г. Орлеан
Международное сотрудничество
Достигнутые
показатели:
Машинное время обработки пакета Ti/ПКМ/Ti (D=14 мм, H=32 мм), мин 4
Точность отверстий IT 9
Стойкость режущего инструмента по количеству отверстий, шт. 50
Шероховатость поверхности отверстий в титановом сплаве / в ПКМ, мкм Ra 1,6 / Ra 5
Высота заусенца в титановом сплаве, мм 0,2
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 6
Участок обработки композиционных материалов на базе ИрГТУ
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Сверлильная машина с автоматической подачей Atlas Copco PFD 1500
Назначение: сверление, развёртывание, зенкование отверстий в пакетах материалов, содержащих компоненты из титановых сплавов и полимерных композиционных материалов.
Основные характеристики:
  Мощность на шпинделе, кВт 1,5
  Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин 100-1200
  Диапазон подач, мм/об 0,023-0,42
  Блок микровибраций для дробления стружки
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 7
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Участок обработки композиционных материалов на базе ИрГТУ
Сверлильная машина с автоматической подачей Recoules 20947M
Назначение: сверление, развёртывание, зенкование отверстий в пакетах материалов, содержащих компоненты из титановых сплавов и полимерных композиционных материалов.
Основные характеристики:
  Мощность на шпинделе, кВт 1,2
  Частота вращения шпинделя, об/мин 250
  Подача, мм/об 0,06
  Блок микровибраций для дробления стружки
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 8
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Участок обработки композиционных материалов на базе ИрГТУ
Система пылеудаления и защиты от пыли
Назначение: удаление из зоны обработки мелкодисперсной пыли, газов и стружки, поддержание нормального микроклимата в помещении.
Основные характеристики:
  Производительность, куб.м./час 150-500
  Максимальный вакуум, кПа 30
  Эффективность фильтрации, % 99,9
Система аспирации Nederman E-PAK 500 DX
Клапан автоматического включения пылеудаления
Передвижной пылесос Nederman 55S
Приточно-вытяжная вентиляция
Средства индивидуальной защиты
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 9
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Исследования проводимые на базе ИрГТУ
Оптический профилометр Bruker ContourGT-K1
Назначение: безконтактное получение топографии поверхности в 3D, позволяет регистрировать особенности рельефа, начиная от шероховатости нанометрового масштаба до ступенек миллиметровой высоты.
Основные характеристики:
  Методы измерения:
  вертикальная сканирующая интерферометрия и фазовая интерферометрия
  Максимальное увеличение 20Х
  Разрешение по вертикали, нм 0,08
  Повторяемость, нм 0,01
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 10
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Исследования проводимые на базе ИрГТУ
Исследования влияния температурного фактора
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 11
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Исследования проводимые на базе ИрГТУ
Исследования влияния СОЖ на качество отверстий
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 12
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Исследования проводимые на базе ИрГТУ
Исследования влияния силового фактора
НОВОЕ сверло
Сверло с износом 0,15 мм
Осевая сила Fz:
Ti: +90%
ПКМ: +125%
без охлаждения
СОЖ 1 г/мин (туман)
Осевая сила Fz:
Ti: +10%
ПКМ: +7%
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 13
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Импортный инструмент
Испытания импортного инструмента
Sandvik Coromant 86PT
Recoules
HAM PRÄZISION
271 Nirodrill
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.
Достоинства
  Некоторые модели сверл обеспечивают высокое качество отверстий
  Недостатки
  Высокая стоимость инструмента (до 60 000 руб. за сверло ф12 мм)
  Низкая стойкость (от 20 до 50 отверстий Ti/ПКМ/Ti, ф12 мм, L=35 мм)
  Низкая производительность ( 3-4 мин на отверстие Ti/ПКМ/Ti, ф12 мм, L=35 мм)
  Использование СОЖ (загрязнение агрегатов при сборке, согласование СОЖ с ВИАМ)

## Slide 14
Разработка и испытания специального инструмента для сверления пакетов структуры КМ-Ti
Инструмент производства ИАЗ
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.

## Slide 15
Патент на полезную модель
Разработка и внедрение прогрессивных технологий обработки смешанных пакетов из
полимерных композиционных материалов и титановых сплавов
Компетенции НИ ИрГТУ в области авиастроения, сформированные при выполнении проекта второй и развиваемые в третьей очереди Постановления Правительства РФ от 09.04.2010 № 218 в 2010-2015 г.г.
Цена в 5-10 раз ниже зарубежных аналогов

## Slide 16
Разработка и внедрение прогрессивных технологий ремонта и диагностики ПКМ
Перспективный участок ремонта и диагностики ПКМ на базе ИрГТУ
Компетенции НИ ИрГТУ в области ремонта полимерных композиционных материалов
Модуль ультразвукового контроля
Модуль механической
обработки
Модуль термокомпрессии

## Slide 17
Спасибо за внимание!